SYLABUS

Wydział Chemii UMK

Kierunek: Materiały współczesnych technologii

Specjalność:

| Nazwa przedmiotu | status przedmiotu* | Sposób zaliczenia * | Liczba godzin | semestr | ECTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | suma | w | ćw | lab |  |  |
| Budowa i podstawowe własności materiałów | o | Z+E | 45 | 30 | 15 |  | II |  |

Koordynator  Prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz

Prowadzący: Prof. G. Karwasz, dr Marek Wiśniewski

| Katedra | Zakład Dydaktyki Fizyki |
| --- | --- |
| Wykład | prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz |
| Laboratorium |  |
| Ćwiczenia | dr Marek Wiśniewski |

1. Przedmioty wprowadzające z wymaganiami wstępnymi:

Matematyka elementarna

Fizyka elementarna

Podstawy chemii

2. Założenia i cele przedmiotu:

1. Poznanie podstawowych własności materiałów (chemicznych, fizycznych, technicznych)

2. Poznanie głównych klas materiałów (metale, ceramiki i szkła, polimery i kompozyty, materiały nanostrukturalne)

3. Poznanie zastosowań praktycznych materiałów

4. Poznanie metod diagnostycznych inżynierii materiałowej

3. Metody dydaktyczne:

1. Wykład

2. Ćwiczenia

3. Propedeutyka laboratorium

4. Treści programowe:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do struktury i własności materiałów. Typy materiałów, metodologie badań, przykłady zastosowań. Stany skupienia materii.

2. Struktura elektronowa pierwiastków (model Bohra, orbitale elektronowe, zakaz Pauliego).

Układ okresowy (okres, grupa). Elektroujemność, energia jonizacji, metale, niemetale.

3. Typy wiązań międzyatomowych (kowalencyjne, metaliczne, jonowe, van der Waalsa)

4. Struktura krystaliczna – krystalografia (siedem typów układów, płaszczyzny sieciowe, struktury największego upakowania).  Alotropia. Defekty sieci krystalicznej.

5. Przykłady struktur krystalograficznych. Minerały. Skala twardości.

6. Własności mechaniczne materiałów.

7. Własności elektryczne materiałów (przewodność elektryczna, szereg elektrochemiczny) i własności magnetyczne (histereza, ferromagnetyki, temperatura Curie)

8. Przemiany fazowe. Reguła faz Gibbsa. Eutektyka.

9. Metale i ich stopy (I) – stale i żeliwa

10. Metale i ich stopy (II) – stopy Al, Cu, Ni, Ti

11. Materiały ceramiczne i szkła (porcelana, cement, szkła wysokoudarowe) Nadprzewodnictwo.

13. Polimery i kompozyty (struktura chemiczna i zastosowania)

14. Własności optyczne materiałów (materiały optoelektroniki)

15. Zaawansowane metody badań strukturalnych (mikroskopia elektronowa, defektoskopia pozytonowa, metody absorpcji promieniowania rentgenowskiego, rozpraszanie neutronów).

Ćwiczenia:

1. Struktura elektronowa pierwiastków

2. Struktura krystaliczne

3. Przemiany fazowe

4. Układy dwuskładnikowe

5. Wielkości charakteryzujące własności mechaniczne materiałów

6. Własności polimerów

7. Własności elektryczne i fotoelektryczne mate  riałów

8. Materiały nanostrukturalne

Laboratorium:

1. Identyfikacja struktur krystalograficznych

2.  Skale twardości

3. Własności mechaniczne metali

4. Propedeutyka przemian fazowych

5. Metody mikroskopowe

6. Własności optyczne materiałów

7. Własności szkieł i ceramik

8. Charakterystyka polimerów

5. Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje):

1. Poznanie podstawowych pojęć nauki o materiałach, chemii i fizyki atomowej.

2. Zrozumienie struktury materiałów, wpływu struktury na własności mechaniczne, elektryczne, optyczne, fotoelektryczne.

3. Zdobycie umiejętności prawidłowego wyboru materiału do określonych zastosowań praktycznych (technicznych, codziennych, naukowych)

4. Wprowadzenie do metod doświadczalnych (aparaturowych i prostych prób technicznych) diagnostyki materiałów

5. Wprowadzenie do projektowania materiałów dla nowoczesnych technologii

6. Formy i warunki zaliczenia:

Wykłady: Test pisemny postępów śródsemestralny + Egzamin końcowy

Ćwiczenia: Kolokwia

Laboratorium: Obecność na części pokazowej wykładu

7. Wykaz literatury podstawowej:

[1] M. Blicharski, Wstęp do inżynierii materiałowej, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Wwa 2003

[2] S. Prowans, Struktura stopów, PWN Warszawa 2000

[3] W. D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, 8th ed., J. Wiley&Sons Inc. (2011)

[4] A. Lisica, B. Ostrowski, Laboratorium materiałoznawstwa, Politechnika Radomska, 2009

[5] L.A. Dobrzański, Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe WNT

[6] CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press, Boca Raton

8. Wykaz literatury uzupełniającej:

[1] M. Blicharski, Inżynieria materiałowa. Stal, PWN 2004

[2[ A. Lisica, Inżynieria materiałowa w wybranych pytaniach i odpowiedziach, Polit. Radomska 2009

[3] H. Bala. Wstęp do chemii materiałów, WNT Warszawa, 2003

[4] Struktura materii, Przewodnik Encyklopedyczny, PWN Warszawa 1980

[5] Saechtling. Tworzywa sztuczne. Poradnik WNT 2000

[6] K. H.Lautenschläger, W.S chröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompedium chemii PWN 2007

[7] G.P. Karwasz,  A. Zecca, R.S. Brusa, D. Pliszka, Application of positron annihilation techniques for semiconductor studies, J. Alloys and Compounds, 382 (2004) 244

Podpis kierownika Katedry

| Course code |  | Number of ECTS credits |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Course title | Fundumentals of material structure and properties |
| Unit responsible |  |
| Field of study, speciality |  |
| type of course and number of hours |  |  | Number of hours | ECTS CREDITS |
|  |  |  | Lecture | tutorial/ classes | Laboratory |  |
|  |  |  | 30 | 15 |  |  |
| Course leader and responsible(s) for the course | Prof. Dr Ing. Grzegorz Karwasz |
| Prerequisites | Fundamentals of Chemistry, Mathematics, Physics |
| Assumptions and objectives of the course | Fundamental concepts of Materials Science: - materials structure - materials properties - diagnostic technics - material applications |
| Teaching methods | Lecture Tutorials Introduction to laboratory methods |
| Course contents | 1. Introduction do material structure and characteristics. Classification of materials, methodology of research, examples of applications. 2. Electronic structure of elements (Bohr’s model, Schrödinger equations, electronic orbitals, Pauli’s principle). Periodic system of elements. Electronegative potential, ionization potential, metals and non-metals. 3. Interatomic bonding: covalent, ionic, metallic, van der Waals 4. Crystal structure: 7 basic types, Miller indices, maximum packing. 5. Examples of crystal structure. Minerals. Hardness scale. 6. Mechanical properties of materials. 7. Electric properties of materials (conductivity, Volta’s series); magnetic properties (ferromagnetics, diamagnetics, hysteresis) 8. Phase diagrams. Gibbs rule. Eutectics. 9. Metals and alloys (I) – iron 10. Metals and alloys (II) – Al, Cu, Ni, Ti 11. Ceramic materials and glasses (porcelain, concrete). Superconductors. 13. Polymers and composited (chemical structure and applications) 14. Optical properties of materials 15. Advanced methods of material science (electronic microscopes, positron defectoscopy, X-ray spectra, neutron diffraction). |
| Skills and competences | 1. Fundamental notions on materials, chemistry and on atomic physics. 2. Knowledge on materials structure, on the influence of the structure on mechanical, electric al, optical properties. 3. Ability of a proper choice of materials for practical applications (technical, every-day life and scientific) 4. Propedeutics of experimental methods of materials diagnostics. 5. Introduction to nanoscaled materials projecting |
| Assessment methods | Exams Tutorial examinations |
| Recommended reading: Basic Optional | [1] W. D. Callister, D. G. Rethwisch, Materials Science and Engineering, 8th edition, J. Wiley&Sons Inc. (2011) [2] CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press, Boca Raton [1] Saechtling. Tworzywa sztuczne. Poradnik WNT 2000 [169c] [2] K. H.Lautenschläger, W.S chröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompedium chemii PWN 2007 [122D] [3] G.P. Karwasz, A. Zecca, R.S. Brusa, D. Pliszka, Application of positron annihilation techniques for semiconductor studies, J. Alloys and Compounds, 382 (2004) 244 |