Współczynnik załamania światła n

|  | Długość fali [nm] |
| --- | --- |
| szkło | 361 | 589 | 768 | 2μm |
| crown cynkowy | 1.539 | 1.517 | 1.511 | 1.497 |
| crown dyspersyjny | 1.546 | 1.520 | 1.517 | 1.497 |
| lekki flint | 1.614 | 1.575 | 1.567 | 1.549 |
| ciężki flint | 1.705 | 1.650 | 1.638 | 1.617 |
| najcięższy flint |  | 1.890 | 1.867 | 1.832 |
| woda |  | 1.33335 (20ºC) |  |  |
| kalcyt |  | 1.658 (zw.) 1.486 (ndzw) @589 |  |
| fluoryt |  | 1.434 | 1.431 |  |
| kwarc |  | 1.553 | 1.544 |  |

Skład szkła (%)

| szkło | SiO2 | ZnO | B2O3 | Fe2O3 | Na2O | Al2O3 | BaO | CaO | PbO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vycor |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |
| pyrex | 80-81 |  | 12-13 |  | 4 |  |  |  |  |
| crown Zn | 55-65 | 5-15 | kilka |  |  | kilka |  |  |  |
| crown Ba | 31 |  | 12 |  |  | 8 | 48 |  |  |
| crown | 75 |  |  |  | 9 | 11 |  |  |  |
| crown Pb | 75 | 3 |  |  | 16 |  |  | 8 | 13 |
| cięż.flint | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| żelazowe | 67 |  |  | 15 | 18 |  |  |  |  |
| sodowe | 75 |  |  |  | 17 |  |  | 8 |  |

Table 1.

Sample analyses, estimated redox ratios and predicted viscosities

|  | G6106 | G13125 | G3622 | G14114 | G14131 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2/wt% | 69.0 | 69.0 | 69.4 | 69.4 | 67.1 |
| Al2O3/wt% | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.6 |
| Fe2O3/wt% | 0.49 | 0.64 | 0.80 | 0.74 | 0.33 |
| MgO/wt% | 0.49 | 0.59 | 0.48 | 0.47 | 0.55 |
| CaO/wt% | 6.2 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 9.3 |
| Na2O/wt% | 18.2 | 17.3 | 17.4 | 18.2 | 16.6 |
| K2O/wt% | 0.52 | 0.74 | 0.54 | 0.50 | 0.52 |
| TiO2/wt% | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| P2O5/wt% | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| MnO/wt% | 0.35 | 0.51 | 0.46 | 0.37 | 0.92 |
| SO3/wt% | 0.37 | 0.22 | 0.36 | 0.30 | 0.23 |
| Cl/wt% | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
| Sb2O3/wt% | 0.37 | 0.28 | 0.35 | 0.43 | 0.00 |
| Co/ppm | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 |
| Cr/ppm | 16 | 17 | 16 | 16 | 12 |
| Cu/ppm | 39 | 109 | 64 | 48 | 21 |
| Li/ppm | 4 | 13 | 6 | 4 | 1 |
| Ni/ppm | 9 | 11 | 11 | 10 | 19 |
| Sc/ppm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| V/ppm | 10 | 15 | 15 | 10 | 14 |
| Y/ppm | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 |
| Zn/ppm | 23 | 30 | 31 | 29 | 25 |
| Sr/ppm | 428 | 474 | 411 | 388 | 725 |
| Ba/ppm | 210 | 263 | 223 | 207 | 275 |
| Pb/ppm | 227 | 231 | 272 | 206 | 6 |